Pintura sintética para piscinas

# PINTURA SINTÉTICA PARA PISCINAS

- Autoprimante, acabado brillante

- Mejorar y restaurar pinturas sintéticas o de caucho clorado previamente aplicadas

- Excelente cobertura

Este producto es un revestimiento de caucho de primera calidad formulado para proporcionar un excelente recubrimiento, cobertura y protección. Restaura y actualiza las superficies de caucho clorado y sintético previamente pintadas, y cumple con las normas de COV en los 50 estados.

Este producto permite llenar la piscina en tan solo 5 días después de la aplicación final de pintura en exteriores. Este producto tiene una vida útil de 4 años.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

ACABADO: Brillo

SÓLIDOS POR VOLUMEN: 43 %

COBERTURA: 300-400 pies2/galón en recubrimientos.

COV: 325 gramos/litro

MÉTODO DE APLICACIÓN: brocha, rodillo, pulverizador sin aire o convencional

ESPESOR MÁXIMO DEL RODILLO: 3/8”

NÚMERO DE CAPAS: 2 mínimo GROSOR DE LA PELÍCULA HÚMEDA: 2.3 milésimas de pulgada GROSOR DE LA PELÍCULA SECA: 1 milésima de pulgada

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 50 F mín./90 F máx.

TIEMPOS DE SECADO:

PISCINA EN EXTERIORES:

5-7 días antes del llenado

PISCINA EN INTERIORES:

10-14 días antes del llenado

NOTA: UTILICE UNA VENTILACIÓN ADECUADA.

### DISPONIBLE EN ESTOS COLORES

Nota: Puede haber diferencias de color entre las muestras de color reales mostradas.

DAWN BLUE	WHITE

963	962

122121

#### EL RENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO, EN GENERAL, ES PROPORCIONAL AL GRADO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. SIGA LAS RECOMENDACIONES CUIDADOSAMENTE Y EVITE SALTARSE PASOS.

COMPATIBILIDAD: para fines de compatibilidad, debe determinarse la pintura existente en superficies previamente pintadas de una piscina antes de pintar.

INFORMACIÓN DE PULVERIZACIÓN: sin aire: 2000-2500 PSI, tamaño de boquilla: 0.013-0.017 (0.33-0.43 mm)

MEZCLA DE LA PINTURA: este producto es autoimprimante; no se recomienda ni se debe usar ningún otro imprimador. Mezcle mecánicamente la pintura para lograr una consistencia y color uniformes. Si se utiliza más de un (1) galón de pintura a la vez, mezcle varios galones.

APLICACIÓN: No utilice un rodillo de pelo más grueso que 3/8". NO utilice rodillos con núcleos de cartón. Aplique con la tasa de cobertura recomendada. Las temperaturas de aire ideales para la aplicación están entre 50 °F y 90 °F. La temperatura de la superficie debe ser de al menos 50 °F y de no más de 90 °F. Las temperaturas de secado nocturno DEBEN ser de al menos 50 °F. No pinte cuando la lluvia sea inminente. La lluvia, el rocío o una humedad excesivamente alta pueden provocar ampollas y decoloración, y el acabado podría verse afectado negativamente. Si se produce lluvia durante el proceso de secado, deje un día adicional de tiempo de secado por cada día de lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: el rendimiento del recubrimiento, por lo general, es proporcional al grado de preparación de la superficie. Siga las recomendaciones cuidadosamente, evitando atajos. Una preparación inadecuada de las superficies prácticamente garantizará un rendimiento inadecuado del revestimiento. Utilice una solución de fosfato trisódico (TSP), ácido sulfámico o muriático y una lavadora eléctrica de alta presión (3500 PSI) como mínimo. Frote toda la superficie de la piscina con solución TSP para eliminar toda la suciedad, aceites y tiza. Todas las superficies deben grabarse al ácido con una solución de ácido sulfámico o muriático al 15-20 % para eliminar los depósitos minerales, y lograr un acabado de grado de papel de lija medio en superficies de hormigón o yeso sin tratar. Neutralice/Enjuague con TSP y agua. Si la superficie es excepcionalmente dura, recomendamos lijar con papel de lija de grano 60-80 para crear un perfil de superficie, antes de aplicar la primera capa de pintura sintética para piscinas Woolsey. Las superficies nuevas de concreto y yeso deben curarse al menos 28 días antes de pintarse.

REPARACIONES DE SUPERFICIES Y RELLENO DE JUNTAS/GRIETAS: las superficies de yeso o concreto deben probarse para comprobar su integridad y solidez. Debe comprobarse la integridad del yeso envejecido. Compruebe si hay yeso hueco o débil/desmoronándose utilizando un martillo de bola o cualquier otro método similar. Realice las reparaciones antes de pintar. Lave a presión para eliminar la pintura suelta y la suciedad. Cualquier reparación menor, como parches con cemento hidráulico o relleno de grietas, debe realizarse y dejarse curar antes de la preparación de la superficie. Sugerimos usar sellador de poliuretano. El sellador debe cubrirse con una capa superior antes de sumergirse en agua tratada químicamente.

21224